| 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 边台、中央台、转角台 | 1、台面：采用12.7mm厚双面膜黑色实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。 具体性能要求如下： 2、通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、乙基苯、异丁醇等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为5级：无明显变化。 3、重金属检测参照 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足 4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅≤0.3、镉：未检出、铬≤0.7、汞：未检出）。 4、甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³； 5、台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 ★6、依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 7、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 ★8、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （响应人应针对以上台面技术参数要求(1-8条)，提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） 9、柜体：上抽下柜 10、箱体侧板、上顶板、隔板、底板：采用1.0mm厚电解钢板，通过冲压折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂。 11、抽屉侧板、底板：采用1.0mm电解钢板压弯加工制作，表层环氧树脂粉沫喷涂。 12、拉手：采用1.0mm电解钢板压弯加工制作，表层环氧树脂粉沫喷涂，横向一字型暗拉手。 13、铰链：采用DTC开启闭合弧度175度，铰链表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。 14、导轨：采用DTC三段式阻尼静音滑轨，承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料，耐酸碱，经久耐用。 15、活页：阻尼合页，采用SUS 304制作，厚≥2.2mm，高≥70mm，轴厚≥6mm，活页旋转角度≥270°，柜门与柜体垂直开启角度≥180°。柜门高度小于900mm的柜门用两个折页固定，柜门高度大于900mm的由三个活页固定。柜门承重负荷≥95kg，防酸碱，耐腐蚀，方便存储物品。 16、踢脚：底面不留缝,踢脚直接到底。 |
| 三联水龙头 | 1、三联单冷龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼； 2、涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀； 3、陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转； 4、旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙； 5、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 6、耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，检测项目包含二甲基亚砜、二乙二醇单丁醚、甘油三硬脂酸酯、黑色素（醇溶）、环丙基甲基酮、甲基叔丁基醚、甲酰胺、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸等154种有机、无机试剂，检验结果为5级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） 7、抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，粘滞沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） 8、铜含量：依据YS/T 910-2013标准，铜含量≥63%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） 9、中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准，进行盐雾试验后，试样涂层划道处无腐蚀。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） 10、可迁移元素：依据GB/T 6675.4-2014标准，硒、汞、铬、镉、砷、锑均未检出。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） |
| 水槽 | 1、水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分，一体成型； 2、下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷，配备下水软管。水槽壁厚≤5mm； 3、为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 4、抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，粪肠球菌、宋氏志贺氏菌）。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） 5、抗老化测试：参照ISO 4892-3：2016标准，光照辐射度≥0.76，黑板温度≥60°C，色差△E*≤0.18，变色等级0级，外观无可视变化，无变色。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） 6、密度测试：依据GB/T 1033.1-2008方法A标准，采用蒸馏水浸渍法，浸渍液密度0.99752g/cm3，检测结果平均值≥0.9042g/cm3。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） |
| 传递窗 | 1、材质：纯SUS304不锈钢 2、结构：一头带紫外线消毒灯；传递窗门手动开关，机械互锁。 |
| 洗眼器 | 1、主体：加厚铜质H59-1； 2、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3、莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4、防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 8、洗眼量：＞6L/min。 9、在测试压力0.20MPa下，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） 10、阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） 11、喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） 12、耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，检测项目包含聚乙烯醇、抗坏血酸、连二亚硫酸钠、邻二甲苯、硫脲、六亚甲基四胺、柠檬酸钠（二水合物）、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等154种有机、无机试剂，检验结果为5级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） 13、铜含量：依据YS/T 910-2013标准，铜含量≥60.85%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。加盖响应人公章） |

质保期≥5年，★为实质性参数。